Karta informacyjna produktu

Dane techniczne

Kolor 											żółtawy

Żywica bazowa 							           akrylowa/akrylit

# Właściwości fizyczne w stanie płynnym

Lepkość (Brookfield LVT/25ºC) [mPa·s]                             PE- Norma P001       4000 do 7000

Temperatura zapłonu  [ ºC]                                       	PE- Norma P050                      > 93

Gęstość [g/cm³]						PE- Norma P003              około 1,1

# Utwardzenie

Promienie UV (UV-A 60mW/cm³  warstwa 1 mm): [sekund]  PE – Norma P002 		      5

Utwardzenie świetlne (400 – 500 nm): [sekund] 		PE – Norma P037 		     10

Skrajna wytrzymałość (godz.) 				PE – Norma P032 	          po   12

Szerokość szczeliny/utwardzenie na wskroś (mm) 		PE – Norma P033 		       3

# Właściwości fizyczne w stanie utwardzonym

Odporność termiczna [°C] 				PE – Norma P030         –40 do 150

Twardość [wg. shore’a D] 					PE - Norma  P052 	       80 do 85

Kurczliwość [objętość- %] 					PE-  Norma P031                     2.92

Nasiąkliwość [waga- %] 					PE- Norma P053                   < 1,67

Temp. zeszklenia/witryfikacji [ºC]  (DSC-skaningowa kalorymetria różnicowa)  Norma P009      75 do 85

Rozszerzalność cieplna  [ppm/K]  				PE – Norma P017                       61

Przenikalność elektryczna [10kHz] 		                      PE – Norma P054 		    4.2